Quadro-Resumo — ABNT NBR 12655

Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação · material de estudo (banca Cebraspe)

1.  Amostragem e resistência do exemplar

| Aspecto | Regra |
| --- | --- |
| Exemplar | 2 corpos de prova da mesma amassada, para cada idade de ruptura, moldados no mesmo ato (moldagem NBR 5738; ruptura NBR 5739). |
| Resistência do exemplar (fci) | O MAIOR dos dois valores obtidos. NÃO é a média — a média aritmética é regra do ACI 318 / EN 206, não da NBR 12655. |
| Ensaio de consistência — quando fazer | Na 1ª amassada/betonada do dia; na troca de operadores; e toda vez que se moldam corpos de prova. (Não é em todas as amassadas.) |
| Resistência de dosagem | fcj = fck + 1,65 · Sd (Sd conforme a condição de preparo). |

2.  Condições de preparo do concreto

| Condição | Sd (MPa) | Classes | Medição dos materiais |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4,0 | C10 a C80 (todas) | Cimento e agregados em massa; água em massa ou em volume com dosador; umidade dos agregados determinada. |
| B | 5,5 | C10 a C25 | Cimento em massa; água em volume (dosador); agregados em massa combinada com volume (até C20). Para C25, agregados em massa. |
| C | 7,0 | C10 e C15 | Cimento em massa; agregados em volume; água em volume. |

Regra de ouro: o cimento é SEMPRE medido em massa, em qualquer condição.

3.  Medição dos agregados por classe (a pegadinha)

| Classe do concreto | Medição admitida dos agregados |
| --- | --- |
| C10 e C15 | Volume puro (Condição C). |
| Até C20 (e não estrutural) | Massa combinada com volume. |
| C25 e superiores | Massa (obrigatória) — volume não é permitido. |

4.  Ensaios de consistência

| Tipo de concreto | Ensaio | Norma |
| --- | --- | --- |
| Convencional | Abatimento do tronco de cone (slump test) | NBR NM 67 (atual NBR 16889) |
| Autoadensável | Espalhamento (slump-flow) | NBR 15823 |

5.  Controle de recebimento da resistência

| Modalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Amostragem parcial | Ensaiam-se exemplares de parte das amassadas do lote. Estima-se a resistência característica com os exemplares em ordem crescente. |
| Amostragem total (100%) | Ensaia-se um exemplar de cada amassada do lote (quando não há dados para a parcial ou por opção). |
| Estimativa (fck,est) | Amostragem parcial: fck,est = 2·[(f1+…+fm−1)/(m−1)] − fm, com m = n/2 (arredonda p/ baixo) e não inferior a ψ6·f1. Deve-se ter fck,est ≥ fck. |

6.  Não conformidade (f_ck,est < f_ck) — sequência de providências

| # | Providência (nesta ordem — a demolição é o ÚLTIMO recurso) |
| --- | --- |
| 1 | Comunicar o responsável técnico e investigar a origem da não conformidade. |
| 2 | Reavaliar a segurança da estrutura com a resistência efetiva (f_c,ef) — recálculo. |
| 3 | Ensaios complementares: extração e ensaio de testemunhos (NBR 7680); ensaios não destrutivos (esclerometria) como apoio. |
| 4 | Prova de carga (NBR 6118), quando necessário. |
| 5 | Decisão final: aceitar sem reforço; reforçar; ou, em último caso, demolir. |

7.  Pegadinhas da banca (guardar de cor)

- Exemplar = MAIOR valor (não média). “Média” é ACI/EN.

- Slump não é em todas as amassadas — só nos 3 momentos (item 1).

- C25 → agregados em massa; “massa combinada com volume” só até C20; volume puro só C10/C15.

- Cimento sempre em massa.

- Autoadensável → espalhamento (NBR 15823), não abatimento.

- Não conformidade → sequência técnica; demolição é último recurso.

Base normativa: ABNT NBR 12655 (preparo, controle, recebimento e aceitação); NBR 5738/5739 (moldagem e ensaio de CPs); NBR 7680 (testemunhos); NBR 15823 (autoadensável); NBR 6118 (projeto/prova de carga). Material de estudo — em uso profissional, consultar o texto vigente da norma.